PAGE  
3

Качество моторного масла
Качество моторного масла оценивается целым рядом физико-химических параметров, такими, как кинематическая вязкость, зольность, щелочность, кислотность, моющие свойства, содержание механических примесей, воды и т.д. Такую оценку масла можно провести только в условиях специализированных, стационарных лабораторий, что не позволяет получить информацию о качестве масла непосредственно в хозяйстве.

В настоящее время разработано несколько простых и доступных способов и средств для оценки важнейших параметров качества масла. Так, в ПО «Звезда» (Ленинград) разработан комплект эксплуатационника для оценки текущего состояния смазочного масла — ТСМ-1, позволяющий проводить анализы в полевых условиях.

Его используют следующим образом. Из смазочной системы двигателя в стакан отбирают небольшое количество масла (10—15 см³). С начала устанавливают, что в масле нет воды (антифриза), для чего в пробу на 2—3 мм опускают жало предварительно разогретого паяльника. Если в масле воды нет, его поверхность остается спокойной. При наличии воды на поверхности появляются пузырьки пара, наблюдается волнение и колебание масла.

Известен и другой способ. Небольшую порцию масла наливают в чистую сухую пробирку и медленно подогревают на керосиновой или спиртовой горелке. Масло, содержащее воду, при 100°С вспенивается, на поверхности пробирки отчетливо наблюдается конденсат воды.

Масло, содержащее воду (независимо от ее количества), дальше не проверяют: такое масло заменяют.

На втором этапе анализа необводненное масло проверяют на вязкость. Сравнивая время истечения через калиброванное отверстие одинакового объема проверяемого и эталонного масла той же марки, делают вывод о пригодности масла к дальнейшему использованию. Масло, разжиженное или загущенное более чем на 30% (определяют повремени истечения), как и в случае обводнения, подлежит замене. Для определения исправности агрегатов очистки масла в смазочной системе и содержания механических примесей в масле опытные мастера-диагносты используют простой способ: тщательно очищают два небольших куска полированного стекла, помещают между ними 2—3 капли проверяемого масла и трут друг о друга. Скрипящий звук свидетельствует о наличии в масле абразивных загрязнений. Такое масло следует заменить.

Более простой, способ оценки качества моторного масла заключается в следующем. На лист фильтровальной бумаги наносят 3—4 капли масла, взятого маслоизмерительным стержнем (щупом) из картера прогретого двигателя. Каждая капля образует на фильтровальной бумаге пятно овальной или круглой формы с темным ядром, вокруг которого располагаются один или два концентрических кольца различных размеров и окрасок. Окраска, размеры и число концентрических колец пятна зависят от наличия загрязнений и содержания активной присадки в масле.
Через 10 мин замеряют диаметры и ядра концентрических колец масляных пятен (рис.1) и по среднему их значению определяют коэффициенты годности масла К и К1.
                                                                                                                  Рис. 1
[image: image1.png]



[image: image2.png]



где Д — максимальный (наружный) диаметр пятна, мм; d1 — внутренний диаметр внешнего кольца, мм; d2— диаметр ядра масляного пятна, мм.

Коэффициент К показывает наличие в масле присадки. При значении К менее 1,3 масло не имеет активной присадки или же концентрация ее находится на низком уровне. Такое масло необходимо заменить.

Коэффициент K1 характеризует степень загрязнения масла механическими примесями. С увеличением их количества коэффициент K1 уменьшается. Минимальное допустимое значение коэффициента K1 равно 1,4.

Состояние масла оценивают с учетом цвета ядра масляного пятна. Цвет ядра может быть светло-желтым, светло-коричневым, темно-коричневым, серым, темно-серым и черным. Если коэффициент K1 более 1,4, то масло пригодно к дальнейшей работе при любом цвете. Если K1 равно или меньше 1,4, а цвет ядра черный, то масло требуется заменить.

Заменяют масло сразу же после остановки прогретого двигателя. При этом масло сливают еще горячим и механические примеси, находящиеся в нем, удаляются вместе с грязным маслом. При значительном загрязнении масла (при K1 менее 1,4) промывают смазочную систему.

Необходимость промывки вызвана тем, что во внутренних полостях смазочной системы двигателя и его картера остатки отработанного масла составляют 1,5—2 кг. Это приводит к тому, что присадки свежего масла начинают интенсивно срабатываться на продуктах старения в остатках отработанного масла. Абразивные примеси и продукты изнашивания деталей двигателя загрязняют свежее масло и ускоряют процесс его старения.
КГАУ,  кафедра  Трактора и Автомобили
