Как можно удалить накипь из системы охлаждения?
Для уменьшения образования накипи систему охлаждения заправляют мягкой водой. Следует отметить, что жесткость воды зависит от содержания солей магния и кальция. Различают воду: мягкую (дождевую, снеговую), среднежесткую (речную, озерную) и жесткую (колодезную, ключевую). Воду из естественных водоемов следует умягчать. Колодезную и ключевую воду умягчают добавлением (на 10 л воды) 20 г тринатрийфосфата или 6—7 г каустической и 10—20 г стиральной соды.
На практике накипь удаляют следующими способами.

Способ первый. Сливают воду из системы охлаждения и заполняют ее содовым раствором, содержащим в 10 л воды 750—800 г каустической соды и 250 г керосина или 1 кг кальцинированной соды и 0,6 л керосина. Двигатель запускают и прогревают при средней частоте вращения коленчатого вала в течение 10—15 мин. Затем двигатель останавливают, раствор на 10—12 часов оставляют в системе охлаждения. После этого двигатель вновь прогревают в течение 10—15 мин, сливают раствор и промывают систему. Для этого ее заполняют чистой водой, дают двигателю поработать 3—5 мин на холостом ходу, после чего воду сливают.

Способ второй. Готовят один из следующих содовых растворов из расчета на 10 л воды:

100 г кальцинированной соды и 5 г керосина;

75 г каустической соды и 25 г керосина;

75 г технического тринатрийфосфата, 10 г едкого калия и 12 г технического нитрата.

Заправляют систему охлаждения и дают трактору поработать одну смену. Затем сливают раствор и промывают систему охлаждения чистой водой.

Способ третий. Заливают в систему охлаждения один из содовых растворов, описанных выше. Пускают двигатель и включают трактор в работу на 8—10 часов. Сразу после остановки двигателя сливают содовый раствор и заполняют систему 6%-ным раствором молочной кислоты (2 кг 36%-ной молочной кислоты на 10 л воды). После прекращения выделения углекислого газа сливают раствор и промывают систему чистой водой.

                                                       КГАУ,  кафедра  Трактора и Автомобили
