PAGE  
4

Какое одеяло лучше укроет силос?

При хранении зеленой массы растений в траншеях в процессе кормопроизводства образуется до 30 % отходов силосной массы в виде гнилей и плесеней. Важным технологическим приемом получения силоса высокого качества является тщательная изоляция корма. Полное прекращение притока воздуха в силосуемую массу предупреждает снижение качества корма вследствие развития аэробных процессов (маслянокислое и гнилостное брожение) и сводит к минимуму потери питательных веществ. Укрывать силосуемое сырье следует немедленно после заполнения хранилища. По данным исследователей, задержка укрытия силоса на три дня увеличивает потери на 7 - 10% за счет угара и порчи верхних слоев. В силосе же без укрытия потери сухого вещества могут достигать 37 - 45% и более.
       Пленка - надежная основа герметизации
Самым надежным способом укрытия силоса является использование  водо- и воздухоне​проницаемых синтетических пленок (полиэтиленовых, полихлорвиниловых, полиамидных и др.) толщиной не менее 100 мкм.

Лучшей пленкой для изоляции
 силоса является полиэтиленовая (ТУ 6 - 05 - 051 - 48 - 73), стабилизированная (черная) шириной более 4 м. 
Для лучшего уплотнения массы и прижатия пленки на нее кладут слой толщиной 35 - 50 см малоценной мелкоизмельченной зеленой массы, слой хорошо увлажненных опилок или торфа.

Для укрытия силоса в траншеях пленку склеивают в одно-два полотнища шириной на 2,5 - 3,0 м больше перекидки и на 5 - 6 м длиннее хранилища. Склеивают полотнища в спе​циальных мастерских или непосредственно в хозяйствах, используя для этого электроутюги, электропаяльники, газосварочный аппарат, паяльные лампы. При этом важно следить, чтобы не повредить пленку рядом со швом.

Укрытие силосохранилища начинают с торца с подветренной стороны, предварительно присыпав край пленки землей или песком. Во время укрытия следят за равномерностью на​тяжения пленки, тщательно заправляют ее вдоль боковых стен и по краям. Выпускаемая промышленностью пленка, даже толщиной 200 мкм, слабо противостоит воз​действию солнечных лучей, перепадам температур и ветру. Поэтому, если ее не укрывать слоем земли    (5 - 10 см), песка, опилок, торфа, то через два-три месяца она полностью разрушается и происходит разгерметизация корма. Укрытие пленки соломой (измельченной, в тюках) или мякиной без слоя извести нежелательно, так как мыши приводят пленку в полную негодность.

Осадки - враг качеству силоса
При укрытии силосуемой массы необходимо следить за правильным формированием поверхности траншеи, чтобы атмосферные осадки не задерживались в углублениях и не проникали в глубину массы, а стекали в водоотводящие канавы. Проникающая дождевая вода повышает влажность силоса, вымывает в верхних слоях органические кислоты и другие питательные вещества, снижает актуальную кислотность, что способствует активизации гнилостных бактерий, резкому снижению качества корма и его порче.

Во многих хозяйствах при отсутствии пленки силос после хорошего  уплотнения укрывают землей, глиной (слой 15 - 30 см). Это надежное укрытие, хотя и не считается воздухонепроницаемым; потери питательных веществ на 10 - 20% ниже, чем в неукрытых хранилищах. Этот способ имеет и ряд неудобств, связанных с большими затратами труда, особенно при снятии укрытия зимой, и сильным загрязнением силоса землей. Поэтому с наступлением заморозков часть грунта снимают, а силос укрывают слоем соломы. В районах с большим количеством атмосферных осадков и недостаточно плотным грунтом пленкой укрывают силос не только с поверхности, но и выстилают ею необлицованные земляные траншеи. По данным Латвийского института животноводства, выход силоса при применении этого способа увеличивается на 15% по сравнению с положением, когда этот корм укрывают только землей, и на 7%, когда его укрывают пленкой лишь с поверхности. Себестоимость 1 ц кормовых единиц силоса в первом случае составляет 24,47 руб., при укрытии землей - 25,26 руб. и пленкой с поверхности - 24,44 руб. Арифметика говорит сама за себя: первый способ дороже не обходится.

Нередко силос укрывают слоем измельченной и увлажненной соломы, которую хорошо трамбуют трактором и в течение четырех-пяти дней смачивают водой. Разложившаяся соло​ма создает защитный слой, также предохраняющий корм от порчи. Часто высевают во влажную солому злаки. Они быстро прорастают и создают дополнительное уплотнение. 
Силосуемая масса, укрытая неизмельченной соломой, теряет больше питательных веществ по сравнению с неукрытым кормом. Это объясняется тем, что солома не препятствует прохождению воздуха и атмосферных осадков к массе. В то же время она обладает плохой теплопроводностью, в результате чего резко усиливается жизнедеятельность аэробных микроорганизмов, полностью разлагающих корм. Потери питательных веществ силоса при таких способах хранения, даже при самых благоприятных условиях, достигают 35 - 40% и выше.

Силосную массу берегут и от воздуха
С целью предотвращения образования отходов, уменьшения потерь и для получения высоко​качественных кормов верхний слой силосной массы тщательно изолируют от притока к нему воздуха.

А если использовать переработанные семена горчицы?

В наших исследованиях в качестве укрывающих материалов использованы продукты переработки семян горчицы как фитонцид - содержащего растения.

К продуктам переработки семян горчицы относятся жмых, шелуха, горчичный порошок, высевки. Жмых в производстве используется для получения горчичного порошка. Избыток жмыха, шелухи и высевок считают твердыми отходами производства и направляют в отвал.

При выполнении исследований в траншею закладывали зеленую массу растительных культур (бобово-злаковые, злаково-бобовые смеси, кукурузу), плотно утрамбовывали, укрывали силосную массу в траншее и закрывали полимерной пленкой (контрольная траншея).

В опытной траншее верхний слой засилосованной зеленой массы растений укрывали продуктами переработки семян горчицы. Результаты опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1

Качественные показатели кукурузного силоса, укрытого               продуктами переработки семян горчицы

[image: image1.jpg]Or6op mpob KyKypy3Horo

ToxasaTens
cuioca
Ma Maccosas Maccopasi 10151 MOJIOTHOM
ccoBast 10150
oISt KHCJIOTHI B 061em KoIH4ecTBe
cyxoro =
- pH cunoca| macasHoi (MoouHO, yKCYCHOIM,
BemecTsa, % He 7
KHCIOTEL, % |MacasHol KucIoT, % He MeHee)
MeHee
ne Goaee B aGCOJIIOTHO CYXOM BemecTBe
Hopma o 'OCT 23638 30 3,943 0,1 55
B Havasie 3aroToBKH 26,7+0,2
OT16op npob cHI0ca MO BHICOTE TPAHNIEH OT YKPLIBAIOMIEro MaTepuana, 0,2 m
Hepes 2 Noklln 26,0+0,2 3,1£0,2 0,12:£0,01 50,6+0,2
(KOHTpONIBHAS)
Yepes 2 mecsa (ONbITHAS) 37,9£0,2 4,0£0,1 - 55,9+0,2
Yepes 1 roa (KOHTpoIbHAA) 26,4+0,2 3,1£0,2 0,14+0,01 49,5+0,2
Yepes 1 rox (onbiTHAK) 38,1+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2
OT6Gop npob cHT0ca MO BHICOTE TPAHIIEH OT YKPHIBAKOMIEro MaTepaana, 0,4 m
Hepes 2 wecaia 26,102 32402 | 0,13£0,01 51,2602
(koHTpOsTbHAS)
Yepes 2 mecsa (OnbITHAs) 37,9+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2
Yepes 1 roa (KOHTpobHAA) 26,1+0,2 3,240,2 0,14+0,01 50,4+0,2
Yepes 1 ron (onpiTHAsN) 38,1+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2

Ot6op npob chiioca o BHICOTE TPAHIIEH 0T YKPHIBAIOIIEro MaTepuana, 0,6 m
s 2 uocan 26,1202 31502 | 0,13£0,01 50,6+0,2
(KOHTpONILHAS)
Yepes 2 mecaua (onsiTHas) 37,9+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2
Yepes 1 rost (KOHTposIbHAS) 25,9+0,2 3,240,2 0,14+0,01 50,5+0,2
Yepes 1 rox (onbiTHAs) 38,1+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2

OT6op npob cHI0CA N0 BHICOTE TPAHINEH OT YKPLIBAIOMIEro MaTepuana, 0,8 m
Hepes 2 meci 27,1202 30402 | 0,09£0,01 52,6402
(KOHTpOIbHAS)
Yepes 2 mecsina (OnbITHAS) 37,9+0,2 4,0+0,1 - 55,9+£0,2
Yepes 1 rost (KOHTpO/IbHAS) 26,9+0,2 3,9+0,2 0,06+0,01 52,5+0,2
Yepes 1 rox (onbiTHAsK) 38,1+0,2 4,0%0,1 - 55,9+0,2

Or6op npob cniioca no BHICOTE TPAHIIEH OT YKPHIBAKOIero maTrepnaia, 1,0 m
e 2 et 281402 | 41202 | 0,0420,01 55,6£0,2
(KOHTpO/IEHAN)
Yepes 2 mecsna (onbITHAA) 37,9+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2
Yepes | roa(koHTposIbHAS) 28,9+0,2 4,240,2 0,04+0,01 55,5+0,2
Yepes 1 roa (omeiTHas) 38,1+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2

O16op npob cHJI0ca 0 BHICOTE TPAHIIEN OT YKPbIBAKONIEro MaTepuana, 1,5 m
Hepsadiatocat 281202 | 4102 | 0,04£0,01 55,6£02
(KOHTpONIBHAS)

Yepes 2 mecsina (onbITHAN) 37,9+0,2 4,0+0,1 - 55,9+0,2
Yepes 1 roa (KOHTpoIbHAs) 28,9+0,2 4,2+0,2 0,04+0,01 55,5+0,2
Yepes 1 rox (ombiTHAs) 38,1+0,2 4,0+0,1 - 55,940,2





       Как показали результаты опытов, приведенные в таблице, силосование зеленой массы растений известными методами с укрытием верхнего слоя продуктами переработки семян горчицы благоприятно влияет на качество силоса. Отходы силосной массы со​ставляют не более 0,1 мас.%.

По истечении одного месяца корм можно скармливать скоту.

Себестоимость 1 ц кормовых единиц силоса по предлагаемой технологии составляет 14,47 руб.
Журнал «Сельский механизатор», №10 2009 г

